**Vasque à poser QUADRA**

Inox 304 double finition - À poser sur table

Référence: **120652**

Descriptif CCTP

Vasque à poser sur table semi-encastrée, 380 x 380 mm.

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.

Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm.

Diamètre de découpe du plan vasque : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Double finition : intérieur de la vasque en finition poli brillant et extérieur de la vasque en finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures.

Finition anticoupures.

Livrée avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3 kg.

Garantie 30 ans.