Vasque à poser noire ALGUI

Inox 304 noir mat - À poser sur table

Référence: 120110BK

Descriptif CCTP

Vasque à poser sur table, Ø 375 mm.

Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé.

Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition en Téflon® noir mat.

Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures.

Finition anticoupures.

Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,8 kg.

Garantie 30 ans.